ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЛИНИЯ

для производства полиэтиленовой пленки

###### МОДЕЛИ ВМ-900.

Комплект технической документации.

г. Азов

2009 г.

I. ПАСПОРТ.

1. Назначение, исполнение и условия эксплуатации линии.

- Линия «ВМ-900» предназначена для производства рукавных пленок различной толщины из гранулированного полиэтилена  низкого  давления (ПЭНД), высокого давления (ПЭВД), наматываемых в рулоны в виде рукава.

- Климатическое исполнение линии:   УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; относительная влажность 80% при температуре +25°С).

- Линия предназначена для эксплуатации в условиях закрытого помещения класса П-IIа по ПЭУ.

- Категория производства "В" по СНиПП-90-81.

- Для эксплуатации и обслуживания линии должны быть предусмотрены: основные проходы по общему фронту оборудования - не менее 1,5 метров; проходы между стенками помещения и оборудованием - не менее 2 метров.

1.6.        Эксплуатация линии должна осуществляться в полном соответствии с общей действующей системой стандартов по безопасности труда и при соблюдении специфических мер безопасности, приведенных ниже.

1.7.         С целью практического устранения возможного техногенного воздействия на окружающую среду изготовитель рекомендует при эксплуатации оборудования использовать следующие инженерные методы ее экологической защиты:

- замкнутый цикл использования охлаждающей воды;

- очистку воздушного потока вытяжной вентиляции;

- переработку технологических отходов во вторичное полимерное сырье
(вторичный гранулят).

В связи с постоянной работой по совершенствованию линии, направленной на повышение его надежности и улучшение условий эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, неотраженные в настоящем издании.

2. Технические характеристики.

|  | Технические характеристики | ВМ-900 ПЭНД/ЛПЭВД | ВМ-900 ПЭВД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перерабатываемый материал (гранулят) | ПЭНД/ЛПЭВД | ПЭВД |
| 2 | Максимальная ширина рукава в сложенном виде, мм | 870 | 870 |
| 3 | Толщина пленки, мкм для ПЭНД для ПЭВД | 10-30 | 20-100 |
| 4 | Максимальный диаметр наматываемого рулона, мм | до 500 | До 500 |
| 5 | Максимальная линейная скорость намотки пленки, м/мин При работе на ПЭНД (при редукторе 1/15) При работе на ПЭВД (при редукторе 1/28) | 70 | 37,5 |
| 6 | Максимальная производительность линии, кг/час ПЭНД, при толщине пленки 20 мкм и ширине рукава 700 мм ПЭВД, при толщине пленки 60 мкм и ширине рукава 820 мм | До 50 | До 80 |
| 7 | Номинальный диаметр шнека, мм | 35 | 35 |
| 8 | Отношение рабочей длины шнека к его диаметру | 1/33 | 1/33 |
| 9 | Частота вращения шнека максимальная, об/мин При работе на ПЭНД При работе на ПЭВД | 75 | 90 |
| 10 | Частотные преобразователи фирмы «OMRON», Япония. шт. | 4 | 4 |
| 11 | Шнек и гильза изготовлены Твердость | Из стали 38 Х2МЮА HV850-1050 | Из стали 38 Х2МЮА HV850-1050 |
| 12 | Обогрев гильзы шнека, корпуса фильтра, раздатчика и формующей головки | Электрический | Электрический |
| 13 | Регулирование температуры | Автоматическое | Автоматическое |
| 14 | Пределы регулирования рабочей температуры по зонам, 0С | 150-250 | 150-250 |
| 15 | Количество зон регулирования температуры, шт. в том числе: - на гильзе шнека - на корпусе фильтра - на формующей головке и раздатчике | 8 4 2 2 | 8 4 2 2 |
| 16 | Рабочее давление сжатого воздуха, кг/см2 | 4-6 | 4-6 |
| 17 | Пневматика фирм «FESTO» Германия , «CAMOZZI» Италия | комплект | комплект |
| 18 | Мотор-редукторы фирмы «STM», Италия | 3 | 3 |
| 19 | Установленная мощность линии, кВт, в т.ч: -электродвигатель главного привода - электродвигатель вытяжного устройства - электродвигатель намоточного устройства - электродвигатель воздухообдува - нагревательные элементы | 36 15* 0,75 0,75 х 2 1,1 18 | 36 15* 0,75 0,75 х 2 1,1 18 |
| 20 | Средняя потребляемая мощность при производительности 60 кг/час ПЭВД, кВт | 20 | 20 |
| 21 | Габаритные размеры (Ширина х Длина), мм | 2400 х 3700 | 2400х3700 |
| 22 | Минимальная высота лини, мм | 3820 | 4320 |
| 23 | Максимальная высота линии, мм | 4820 | 4820 |

| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| --- |
| Пресс червячный в сборе d =45 мм | 1 комплект |
| Фильтр свечного типа | 1 комплект |
| Головка кольцевая в комплекте с 1-й фильерой на выбор: для работы на ПЭНД 50/80/100/120 для работы на ПЭВД 100/150/200 | 1 комплект |
| Кольцо обдувочное с комплектом вставок под одну фильеру | 1 комплект |
| Эстакада | 1 комплект |
| Устройство тянущее | 1 комплект |
| Устройство намотки (2-х позиционное 2-х приводное) | 1 комплект |
| Cистема управления | 1 комплект |
| Нож продольный | 1 комплект |
| Нож боковой | 1 комплект |

*В универсальном варианте исполнения линии ВМ-900 (ПЭВД/ПЭНД/ЛПЭВД) устанавливается электродвигатель главного привода 18,5 кВт, линия комплектуется  сменными редукторами вытяжки и намотки.

Рис.1 Линия для производства полиэтиленовой пленки модели «ВМ-900».

Рис. 2 Кольцевая экструзионная головка.

3. Состав изделия.

Состав изделия приведен в табл.1 и на рис 1 и 2.

Таблица 1.

| Поз. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование: Линия "ВМ -900" в составе: |  |
|  | Пресс червячный в комплекте. | 1 |
|  | Эстакада с лестничным маршем и ограждениями. | 1 |
|  | Кольцевая экструзионная головка в комплекте. | 1 |
|  | Установка для формирования рукавной пленки в комплекте. | 1 |
|  | Механизм намотки. | 1 |
|  | Электрошкаф с пультом управления. | 2 |
|  | Устройство контроля ширины рукава | 1 |
|  | Техническая документация в составе: |  |
|  | Паспорт. | комплект |
|  | Инструкция по эксплуатации. | комплект |

Таблица 1

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Устройство и принцип работы линии.

  - Принцип работы линии.

Производство рукавной пленки из гранулированного полимерного сырья (гранулята) осуществляется путём непрерывной реализации двух основных совмещенных технологических операций:

- экструзии (выдавливания) по схеме "снизу-вверх" расплава полимерного материала через кольцевую экструзионную головку с целью получения исходной рукавной заготовки;

-    пневматического формирования (раздувания) исходной заготовки в рукавную пленку с ее охлаждением и намоткой в рулоны.

Гранулят загружается в бункер червячного пресса  вручную или из системы внутрицехового распределения сырья. Бункер обеспечивает бесперебойную подачу гранулята в загрузочную воронку пресса, через которую гранулят попадает в межвитковое пространство вращающегося червяка (шнека) и перемещается (транспортируется) последним внутри материального цилиндра.

По мере продвижения вдоль чулка гранулы полимерного сырья под действием механической энергии вращения червяка и тепловой энергии электронагревателей, смонтированных на корпусе цилиндра, уплотняются, расплавляются и гомогенизируются. Подготовленный таким образом расплав полимера в виде однородной массы продавливается вращающимся червяком через сетки фильтра в кольцевую экструзионную головку, формующий кольцевой зазор которой обеспечивает получение исходной рукавной заготовки, находящейся в состоянии расплава.

Выходящая из кольцевой экструзионной головки  исходная рукавная заготовка непрерывно формируется (раздувается) в рукавную пленку за счет избыточного давления воздуха, находящегося в замкнутой полости рукава, образованной сомкнутыми валками тянущего устройства.  Воздух в полость исходной рукавной заготовки подается через центральное отверстие дорна экструзионной головки  на стадии запуска технологического процесса при "заправке" рукава между валками тянущего устройства. Объем воздуха в полости рукава в течение реализации технологического процесса остается постоянным.

Охлаждение формируемого пленочного рукава осуществляется за счет обдува его наружной поверхности потоком воздуха, подаваемым вентилятором  через обдувочное кольцо, установленное на экструзионной головке.

Из тянущего устройства  через систему отклоняющих валков рукавная пленка попадает на устройство, где наматывается на бобины в рулоны.

Для предотвращения смещения торца рукава в процессе вытяжки   используется устройство, обеспечивающее фиксацию рукава по вертикали.

Управление работой линии осуществляется специальным автоматическим пультом контроля  управления смонтированным в электрошкафу.

Для эксплуатации и обслуживания оборудования,   проведения монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ,   линия оснащена специальной эстакадой. Для обеспечения производства и намотки рукавной пленки в полотно использован приводной механизм намотки.

1.2. Краткое описание устройства линии.

Линия для производства полиэтиленовой пленки «ВМ-900» состоит из целого ряда взаимосвязанных основных составных частей, перечень которых приведен в таблице 1.

1.2.1. Пресс червячный.

Червячный пресс предназначен для получения из исходного гранулированного сырья однородной массы расплава полимера и продавливания (экструзии) последней через формующий инструмент - кольцевую экструзионную головку.

Основным рабочим органом червячного пресса является вращающийся червяк (шнек), расположенный в корпусе материального цилиндра. Вращение шнека через редуктор обеспечивается электродвигателем, позволяющим осуществлять бесступенчатое регулирование числа его оборотов. Транспортирование поступающего из бункера пресса через загрузочную воронку, гранулята вдоль оси материального цилиндра с целью его плавления, гомогенизации и последующего продавливания полученного расплава через формующий инструмент осуществляется в межвитковом пространстве шнека.     Плавление гранулята осуществляется за счет тепла, поступающего от электронагревателей, расположенных на корпусе материального цилиндра, а также частично за счет диссипативных тепловыделений, возникающих в процессе сдвигового деформирования расплава полимера в канале шнека. Для поддержания необходимой температуры пресс оснащен приборами контроля и регулирования температуры.

Для предотвращения налипания гранулята на поверхности шнека пресса и образования пробки в зоне загрузки, цилиндр пресса оснащен рифленой втулкой, а также системой охлаждения этой зоны, что позволяет в значительной степени уплотнить гранулят перед поступлением его в зону плавления шнека.

Для обеспечения непрерывного поступления полимерного сырья в загрузочную воронку пресс оснащен специальным загрузочным бункером, периодически наполняемым вручную или с помощью системы внутрицехового распределения сырья.

Из червячного пресса расплав полимера через фильтр поступает в кольцевую экструзионную головку.

Технические характеристики пресса.

Таблица 2

| № | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный диаметр шнека, мм | 45 |
| 2 | Отношение рабочей длины шнека к его диаметру | 33 |
| 3 | Количество зон обогрева | 4 |
| 4 | Мощность нагревателей, кВт (общая) | 8 |
| 5 | Установленная мощность электрооборудования, кВт | 23 |
| 6 | Расход воды для охлаждения, л/час, не более | 60 |
| 7 | Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 2060 820 1270 |

Основными узлами пресса являются: (см. Рис. 3)

- Рама.

- Редуктор.

- Подшипниковый узел.

- Узел загрузки.

- Система охлаждения и смазки.

- Шнековый узел.

7.   Электродвигатель.

Рама предназначена для монтажа основных сборочных единиц пресса. Выполнена сварной из проката.

Редуктор цилиндрический двухступенчатый  доработанный предназначен для понижения числа оборотов на червяке.

Подшипниковый узел предназначен для восприятия осевого усилия, возникающего на его оси при продавливании расплава полимера через формующий инструмент. Подшипниковый узел представляет корпус под роликоподшипник упорный сферический, один конец вала которого вставляется в тихоходный вал доработанного двухступенчатого редуктора,   во второй конец вставляется цапфа шнека.  Узел загрузки состоит из загрузочной воронки и корпуса гильзы. Загрузочная воронка предназначена для подачи материала в пресс.

Воронка состоит из бункера, фланца присоединения к корпусу гильзы, рифленой гильзы, коллектора и корпуса.

Корпус гильзы является одной из основных сборочных единиц пресса, в котором происходят основные процессы переработки материала, измельчения полимера. Бункер предназначен для непрерывной подачи гранулированного материала в загрузочную воронку пресса. Для прекращения подачи гранул в пресс нижняя часть бункера оснащена заслонкой. Для выгрузки полимера имеется горловина с пробкой.

Система масляного охлаждения предназначена для охлаждения корпуса и масляной ванны упорного подшипника и редуктора циркуляционно от насоса. Загрузочная камера и масляный бак охлаждается проточной водой.

Шнековый узел является основной сборочной единицей пресса, где происходит окончательный расплав материала и подача его в экструзионную головку через промежуточный фильтр. По наружной поверхности корпуса шнека установлены шнуровые нагревательные элементы электрические, которые разбиты на четыре зоны обогрева, температура которых по мере поступления увеличивается и контролируется автоматически терморегуляторами, установленными на пульте управления через соответствующие термодатчики.

Рис 3. Пресс червячный.

1.2.2. Головка экструзионная (см. Рис. 2).

Кольцевая  экструзионная головка   состоит из следующих узлов:

- Фильтр (поз. 10).

- Головка формующая (поз. 3).

- Кольцо обдувочное (поз.9)

Экструзионная головка предназначена для:

- очистки полученного расплава полимерного материала от возможных инородных включений;

- поворота потока расплава материала, создаваемого шнеком пресса, под углом 90 0 к его оси с целью реализации процесса производства рукавной  пленки по технологической схеме "снизу-вверх";

- формования исходной рукавной заготовки определенных геометрических размеров (диаметра и толщины), с последующим ее непрерывным формированием в рукавную пленку за счет раздувания исходной заготовки воздухом;

- охлаждения полученного пленочного рукава за счет обдува его наружной  поверхности  потоком  воздуха,  подаваемым через обдувочное  кольцо, установленное в верхней части головки.

      - Головка экструзионная (см. Рис. 4).

Головка состоит из раздатчика 1, соединенного через хомут 6 с  фланцем корпуса фильтра, через который расплавленная масса поступает в шестидорожечные каналы раздатчика 1.

Далее масса между корпусом 2 и раздатчиком 1 поступает в зону между дорном 11 и матрицей 12 в зону формирования рукава. За счет винтов 7 выставляется одинаковый кольцевой зазор по всему периметру, что обеспечивает одинаковую толщину рукава по всей окружности

Поддержание температуры расплава в головке осуществляется с помощью системы кольцевых электрических нагревателей.

Головка монтируется на корпус фильтра с помощью хомута 6.

1.2.2.2. Фильтр (см. Рис. 5).

Используемый в экструзионной головке фильтр свечного типа, предназначен для очищения поступающего из пресса расплава от  случайных посторонних включений. Фильтр состоит из корпуса 1 и вкладыша 6, в который ввернут фильтрующий элемент 3. Для очистки фильтрующего элемента из корпуса фильтра извлекается вкладыш. Для поддержания необходимой температуры расплава материала фильтр оснащен нагревателями 2. Соединение фильтра с корпусом цилиндра червячного пресса осуществляется через переходную втулку 5 за счет фланца 4.

1.2.2.3. Устройство внешнего охлаждения рукава (см. Рис. 4).

Устройство состоит из обдувочного кольца. Обдувочное кольцо состоит из двух основных частей: крышка 19 с переборками и поддона 18, выполненного в виде короба с переборками. В крышке обдувочного кольца вмонтированы регулирующие приспособления 20 , поворотом которых регулируется воздушный поток (больше или меньше),  охлаждающий рукав. Воздух в обдувочное кольцо подается  от радиального вентилятора. Регулировка потока воздуха, подаваемого вентилятором, осуществляется частотным преобразователем.

1.2.3. Диафрагма.

Диафрагма предназначена для фиксации положения раздутого пленочного рукава относительно вертикали, проходящей через центр головки и середину стыка тянущих валков.

Устройство состоит из девяти ограничителей рукава, которые могут синхронно раздвигаться, что обеспечивает фиксацию рукавов различного диаметра.

Рис. 4 Головка экструзионная с обдувочным кольцом.

Рис.5 Фильтр.

1.2.4. Механизм вытяжки (см. Рис. 6).

Механизм вытяжки предназначен для вытяжки рукава из зоны его формования (раздувания из исходной рукавной заготовки) и складывания в плоский рукав.

Устройство состоит из двух валков, один из которых стальной 1, а второй, прижимной 2, имеет обрезиненную поверхность. Стальной валок устанавливается стационарно и вращается от электропривода 3. Скорость вращения регулируется бесступенчато с помощью частотного преобразователя. Обрезиненный валок прижимается к стальному валку с помощью пары пневмоцилиндров 4.

Из механизма вытяжки пленка через пассивные валки поступает на механизм тиснения.

1.2.5. Механизм тиснения (см. Рис. 6) (опция).

Механизм предназначен для получения оттисков типа «гусиная кожа» на пленке. Устройство состоит из металлического валка  с накаткой 5 и обрезиненного валка 6, служащего для тиснения пленки. Прижим обрезиненного валка к металлическому валку  осуществляется с помощью пары пневмоцилиндров 8. Привод металлического валка  осуществляется от стального валка  механизма вытяжки через цепную передачу 9.

Рис.6 Механизм вытяжки и тиснения.

1.2.6.  Устройство фальцующее (см. Рис. 7) (опция).

Фальцующее устройство служит для получения в сложенном плоском рукаве внутренних складок-фальцев, что позволяет уменьшить габариты рукава по ширине и изготавливать заготовки для получения пакетов типа «майка», «мусорный мешок». Фальцующее устройство состоит из двух закладок 1, имеющих вид равнобедренного треугольника. Каждая из закладок закреплена на штангах 2, имеющих возможность осевого перемещения на роликах 3, которые смонтированы на корпусах 4. Фиксация штанг 2, а соответственно и закладок 1 в нужном положении, а также установка закладок 1 по центру рукава осуществляется винтами 5.

Рис. 7 Устройство фальцующее.

1.2.7. Механизм намотки (см. Рис. 8).

Двухпозиционное намоточное устройство  предназначено для намотки пленки в рулоны на стандартные бумажные или пластмассовые шпули методом периферийной намотки.

Частота вращения приводных валов регулируется бесступенчато с помощью частотных преобразователей.

Механизм намотки включает в себя следующие узлы:

- Станина 1.

- Приводные валки 2.

- Прижимные валки 3.

- Механизм смены шпуль 4.

- Пассивные валки 5.

- Три намоточных валка.

Станина состоит из двух параллельных щек 6, установленных на основании эстакады. Между щеками на подшипниковых опорах установлены два приводных валка 2,  два прижимных валка 3 и три  пассивных валка 5.

Привод валков 2 осуществляется электроприводами 7. Прижим пленки к приводному валку осуществляется за счёт собственного веса  прижимного валка 3.

На опорах приводных валков расположены рычаги устройств 4 для

подачи в рабочую зону новых намоточных валков  со шпулями. Подача

новых шпуль осуществляется оператором вручную.

Штанга со шпулей в процессе намотки рулона перемещается по наклонным зубчатым рейкам 8, закрепленным на кронштейнах 9 механизма намотки. Прижим шпули к приводному валку осуществляется за счет собственного веса намоточного валка с пленкой. Для изменения усилия прижима шпули к приводному валку предусмотрено изменение угла наклона реек на  к оси приводного валка.

Рис. 7 Механизм намотки.

Рис. 8 Механизм намотки.

1.2.9. Нож термосклеивающий (см. Рис. 9) (опция).

Нож термосклеивающий предназначен для получения на линии из одного рукава двух рукавов пленки путем разрезки и их склеивания. Механизм состоит из каркаса 1, на котором натянут экран 2 из листового алюминия, в одну из щелей которого устанавливается нож термосклеивающий 3, смонтированный на стойке 4. Стойка 4 закреплена на оси 5. На оси 5 установлена ручка 6,  поворотом которой осуществляется ввод в рабочую зону и вывод из рабочей зоны ножа 3. В зависимости от необходимых размеров по ширине получаемых рукавов нож 3 устанавливается в одну из щелей экрана 2. Точная настройка на размер осуществляется винтом 7. Фиксация оси 5 и стойки 4 осуществляется клемными зажимами 7.

Рис. 9 Нож термосклеивающий.

1.2.8. Механизм отбора кромок (см. Рис.10) (опция).

Двухпозиционный механизм отбора кромок предназначен для намотки кромок в бобины. В состав механизма отбора кромок входят два пассивных валка 1, валок приводной 2, валок прижимной 3, два механизма фрикционных для намоток кромок 4. Валки установлены между щеками 5 на подшипниковых опорах. Щеки 5 в свою очередь закреплены на щеках механизма намотки. На щеках 5 смонтированы механизмы  фрикционные для намоток кромок 4. Для направления перемещения кромок пленки от вала приводного 2 к барабану 6, механизма фрикционного 4, между щеками 5 на стяжке 7, установлены поводки 8,9. Привод валка 2 осуществляется электроприводом 10. Частота вращения валка 2  регулируется бесступенчато с помощью частотного преобразователя. Валок приводной 2, с правой и левой стороны связан   цепными передачами 11 с валами механизма фрикционного.  Прижим пленки с отрезанными кромками к приводному валку 2 осуществляется за счет собственного веса обрезиненного валка прижимного 3. Намотка кромок осуществляется на барабан 6 механизмов фрикционных 4. Барабаны 6 представляют собой сочлененные планки со спицами, которые при осевом перемещении складываются, уменьшая при этом диаметр барабана, что позволяет снять намотанную бобину кромки. Для снятия намотанной бобины кромок с барабана 6 необходимо нажать одной рукой на кнопку 12 до упора, а другой рукой снять бобину кромок. Кнопка 12 вместе с сочлененными планками и спицами барабана 6 возвращаются в исходное положение пружиной. Регулировка момента вращения на барабане 6 осуществляется путем вращения гайки 13. В состав механизма отбора кромок входит три продольных ножа 14 и один боковой нож 15. Продольные и боковой нож смонтированы на оси 16.

Рис. 10 Механизм отбора кромок.

По Вашему желанию линия ВМ-900 может быть оснащена и другими опциями:

- Узлом вращения экструзионной головки;

- Обдувочным кольцом двухщелевым;

- Пневматическими валами намотки;

- Устройством автоподдува рукава;

- Валами-бананами;

- Устройствами автоматической отрезки рулона

- Устройствами полуавтоматической смены рулона

- И т.д.