ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Линия

для производства полиэтиленовой пленки

###### модели ВМ-1300/45/55/45.

Комплект технической документации.

г. Азов

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

- ПАСПОРТ.                                                                                    Стр.

- Назначение, исполнение и условия эксплуатации линии………………………….3

- Техническая характеристика	………	4

- Состав изделия…………………………………………………………………6

- Свидетельство о приемке……………………………………………………	……….7

- Гарантийные обязательства…………………………………………………	……….8

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Устройство и принцип работы линии	…….….	10

  - Принцип работы линии	………..	10

  - Краткое описание устройства линии……………………………..………...10

- Электрооборудование………………..……………………….………………	.29

- Требования, предъявляемые к обслуживающему
персоналу 	………...	.41

- Обеспечение мер безопасности труда	………...	.42

5.  Монтаж линии…………………………………………………………….. …….45

- Подготовка линии к работе и порядок работы	……….	.47

- Техническое обслуживание линии	………..	.49

- ПРИЛОЖЕНИЯ.

Схемы электрические принципиальные, перечень нагревателей ………59

I. ПАСПОРТ.

1. Назначение, исполнение и условия эксплуатации линии.

- Линия ВМ-1300/45/55/45 (далее ВМ-1300) предназначена для производства рукавных пленок различной толщины из гранулированного полиэтилена ПЭВД/ПЭНД/ЛПЭВД, наматываемых в рулоны в виде рукава.

- Климатическое исполнение линии: УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; относительная влажность 80% при температуре +25°С).

- Линия предназначена для эксплуатации в условиях закрытого помещения класса П-IIа по ПЭУ.

- Категория производства "В" по СНиПП-90-81.

- Для эксплуатации и обслуживания линии должны быть предусмотрены: основные проходы по общему фронту оборудования - не менее 1,5 метров; проходы между стенками помещения и оборудованием - не менее 2 метров.

1.6.        Эксплуатация линии должна осуществляться в полном соответствии с общей действующей системой стандартов по безопасности труда и при соблюдении специфических мер безопасности, приведенных ниже.

1.7.         С целью практического устранения возможного техногенного воздействия на окружающую среду изготовитель рекомендует при эксплуатации оборудования использовать следующие инженерные методы ее экологической защиты:

- замкнутый цикл использования охлаждающей воды;

- очистку воздушного потока вытяжной вентиляции;

- переработку технологических отходов во вторичное полимерное сырье
(вторичный гранулят).

В связи с постоянной работой по совершенствованию линии, направленной на повышение ее надежности и улучшение условий эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, неотраженные в настоящем издании.

- Техническая характеристика.

| Перерабатываемый материал (гранулят) | ПЭВД, ЛПЭВД, ПЭНД |
| --- | --- |
| Максимальная ширина рукава в сложенном виде, мм | 1300 |
| Толщина трехслойной пленки, мкм | 30..200 |
| Максимальный диаметр наматываемого рулона, мм | до 600 |
| Максимальная линейная скорость намотки пленки, м/мин, регулир. | До 24 |
| Максимальная производительность червячных прессов, кг/час | До 180 |
| Номинальный диаметр шнека (червяка), мм | 45-2 шт. 55-1 шт. |
| Отношение рабочей длины шнека к его диаметру | 1/33 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 1..100 |
| Шнек и гильза изготовлены твердость | из стали 38 Х2МЮА HV850……1050 |
| Обогрев гильзы червячного пресса и формующей головки | электрический |
| Регулирование температуры | автоматическое |
| Количество зон регулирования температуры, шт. | 31 |
| Пределы регулировки рабочей температуры по зонам, °С | 150..250 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, кг/см2 | 4…6 |
| Пневматика фирм «FESTO», Германия, «CAMOZZI», Италия | комплект |
| Редукторы фирмы «Innovari/Motovario»Италия, шт. | комплект |
| Частотные преобразователи фирмы «OMRON» Япония, шт. | комплект |
| Максимальная потребляемая мощность линии, кВт В том числе: электродвигатель главного привода электродвигатель вытяжного устройства электродвигатель намоточного устройства электродвигатель подмотки электродвигатель воздухообдува электродвигатель узла вращения головки нагревательные элементы, основные | 131 15х 2, 30х1 1,1 1,1х 2 0,75 2,2 0,12 64 |
| Тип намоточного устройства | Двухпозиционное «спина к спине» |
| Расход охлаждающей воды при температуре 15 0 на входе л/час | 200 |
| Смазка упорного подшипника шнека | принудительная |
| Линия оснащена: Пневмовалами, шт. Вал-«Банан», шт. Нож боковой, шт. Ножом продольным, шт. Хромированной экструзионной трехслойной головкой ф 400 мм, шт. Комплектом сменных колец для дорна ф 400 мм, компл. Комплект сменный дорн-матрица ф 300 мм, шт. Узлом вращения экструзионной головки, шт. Фальцующим устройством, шт. Комплектом ЗИП, компл. | 4 2 2 3 1 1 1 1 1 1 |
| Габаритные размеры, мм: Длина эстакады Ширина эстакады с входной лестницей Длина с намоточным устройством Ширина (общая) Высота эстакады Высота с устройством вытяжки | 3940 4625 7700 4950 6970 7300 |

Рис.1.  Линия для производства полиэтиленовой пленки модели ВМ-1300.

3.Состав изделия.

3.1. Состав изделия.

| Поз. рис. 1 | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование: Линия для производства полиэтиленовой пленки "ВМ – 1300" в составе: |  |
|  | Пресс червячный в комплекте с основанием | 3 |
|  | Эстакада с лестничными маршами и ограждениями | 1 |
|  | Головка экструзионная кольцевая в комплекте из основания головки формующей, привода головки формующей с раздатчиком, кольца обдувочного | 1 |
|  | Линия для формирования рукавной пленки в комплекте из диафрагмы, устройства складывания рукава и фальцовки | 1 |
|  | Механизм вытяжки | 1 |
|  | Механизм намотки двухпозиционный «спина к спине» с ножами продольными и боковыми | 1 |
|  | Блок пассивных валков | 1 |
|  | Электрошкаф с пультом управления | 1 |
| 9. | Техническая документация в составе: |  |
|  | Паспорт | комплект |
|  | Инструкция по эксплуатации | комплект |

4.Свидетельство о приемке.

Линия «ВМ-1300» заводской номер 293 соответствует требованиям конструкторско-технической документации и признана годной к эксплуатации.

М.П.                                  Дата выпуска  декабрь  2014    года

Ответственный за приемку:   _____________________________В. И. Москаленко

5. Гарантийные обязательства.

5.1 ООО «ВМ-ТЕХНИКА» гарантирует соответствие линии ВМ-1300 зав. № 293 техническим условиям ТУ 5123-001-57520883-2003  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2  Гарантийный срок эксплуатации линии устанавливается 12 месяцев с начала               эксплуатации, но не более 15 месяцев с момента отгрузки линии потребителю (за исключением узлов, деталей, частей, указанных в пункте 5.4).

5.3  Гарантия недействительна:

- при нарушении правил эксплуатации линии, установленных настоящей инструкцией;

- при наладке, ремонте, модификации линии проведенных с нарушением технических условий и без письменного одобрения изготовителя;

- при замене запасных частей, узлов и агрегатов без  письменной санкции изготовителя;

- при форс-мажорных обстоятельствах.

5.4   Список узлов, частей, деталей, на которые не предоставляется гарантия:

Наименование узла, части, детали

Подшипники

Стопорные кольца

Манжеты, сальники, прокладки, уплотнительные кольца

Крепеж (болты, винты, шайбы, гайки)

Режущий инструмент ножей продольных, боковых

Нагреватели (кольцевые, шнуровые)

Шланги подачи воздуха и воды

ООО «ВМ-ТЕХНИКА» напоминает, что высокая техническая подготовленность персонала обслуживающего линию – гарантия успешной работы ВМ-1300!!!

5.5  Вызов специалистов и поставка з/частей и комплектующих   осуществляется только при отправлении заявки  установленной формы. Заявки отправлять по т. (86342) 6-39-49.

Образец заявки

Заявка № ___________________

на вызов специалистов (по гарантийному и постгарантийному обслуживанию)

нужное подчеркнуть

Наименование организации____________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________

Наименование оборудования, модель, зав. №

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подробное описание возникших неполадок_______________________________________

должность________________

Ф. И. О._________________________

телефон_________________________

М.П.

«_______»________________ 200_г.

Образец заявки

Заявка № ___________________

на поставку З./частей и комплектующих

(по гарантийному и постгарантийному обслуживанию)

нужное подчеркнуть

Наименование организации____________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________

оборудования, модель, зав. №

____________________________________________________________________________

Узел оборудования и наименование З./части (комплектующих) нуждающихся в замене _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Предполагаемая или явная причина поломки_______________________________________________

____________________________________________________________________________

должность________________

Ф. И. О._________________________

телефон_________________________

М.П.

«_______»________________ 200_г.

* Поставка З./частей и комплектующих (по гарантийному и постгарантийному обслуживанию) осуществляется только после получения Изготовителем з/частей и комплектующих вышедших из строя.

М.П.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Устройство и принцип работы линии.

1.1. Принцип работы линии.

Производство рукавной пленки из гранулированного полимерного сырья (гранулята) осуществляется путём непрерывной реализации двух основных совмещенных технологических операций:

- экструзии (выдавливания) по схеме "снизу-вверх" расплава полимерного материала через кольцевую экструзионную головку с целью получения исходной рукавной заготовки;

- пневматического формирования (раздувания) исходной заготовки в рукавную пленку с ее охлаждением и намоткой в рулоны.

Гранулят загружается в бункер  червячных прессов 1 (рис. 1)   вручную или из системы внутрицехового распределения сырья. Бункер - обеспечивает бесперебойную подачу гранулята в загрузочную воронку пресса, через которую гранулят попадает в межвитковое пространство вращающегося червяка (шнека) и перемещается (транспортируется)  внутри материального цилиндра.

По мере продвижения вдоль цилиндра гранулы полимерного сырья под действием механической энергии вращения червяка и тепловой энергии электронагревателей, смонтированных на корпусе цилиндра, уплотняются, расплавляются и гомогенизируются. Подготовленный таким образом расплав полимера в виде однородной массы продавливается вращающимся червяком через сетки фильтра  в кольцевую экструзионную головку 3, формующий кольцевой зазор которой обеспечивает получение исходной рукавной заготовки, находящейся в состоянии расплава.

Выходящая из кольцевой экструзионной головки   исходная рукавная заготовка непрерывно формируется (раздувается) в рукавную пленку за счет избыточного давления воздуха, находящегося в замкнутой полости рукава, образованной сомкнутыми валками тянущего устройства 5.  Воздух в полость исходной рукавной заготовки подается через центральное отверстие дорна экструзионной головки  на стадии запуска технологического процесса при "заправке" рукава между валками тянущего устройства. Объем воздуха в полости рукава в течение реализации технологического процесса остается постоянным.

Охлаждение формируемого пленочного рукава осуществляется за счет обдува его наружной поверхности потоком воздуха, подаваемым вентилятором    через обдувочное кольцо, установленное на экструзионной головке.

Из тянущего устройства 5  через систему отклоняющих валков рукавная пленка попадает на устройство 6, где наматывается на бобины в рулоны.

Для предотвращения смещения торца рукава в процессе вытяжки   используется диафрагма 4, обеспечивающая фиксацию рукава по вертикали. В верхней части цилиндрический рукав преобразуется в плоский наклонными рамками устройства складывания рукава и плотно сжимается валками тянущего устройства 5.

Управление работой линии осуществляется специальным автоматическим пультом контроля  управления работой ее основных составных частей, смонтированным в электрошкафу 10.

Для эксплуатации и обслуживания оборудования,   проведения монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ,   линия оснащена специальной эстакадой 2.

1.2. Краткое описание устройства линии.

Линия «ВМ-1300» состоит из целого ряда взаимосвязанных основных составных частей, перечень которых приведен в таблице 1.

1.2.1. Прессы червячные (см. Рис. 2 и 3).

Червячный пресс предназначен для получения из исходного гранулированного сырья однородной массы расплава полимера и продавливания (экструзии) последней через формующий инструмент - кольцевую экструзионную головку.

Червячный пресс состоит из  шнекового узла 15, состоящего из шнека 6 и материального цилиндра 7. Привод  шнеков осуществляется от  электродвигателя 16 с частотным преобразователем, позволяющим осуществить бесступенчатое регулирование числа его оборотов и далее через редуктор 2. Крепление шнековых узлов с приводами  осуществляется на  сварных основаниях 1. Шнековые узлы прессов червячных расположены параллельно друг другу. Транспортирование поступающего из бункеров 4  через загрузочную камеру 9 гранулята вдоль оси материального цилиндра 7 с целью его плавления, гомогенизации и последующего продавливания полученного расплава  в зону корпуса раздатчика  формующей головки  через фильтр свечного типа 17 осуществляется в межвитковом пространстве шнека 6. Плавление гранулята осуществляется за счет тепла, поступающего от электронагревателей, расположенных на корпусе материального цилиндра 7, а также частично за счет диссипативных тепловыделений, возникающих в процессе сдвигового деформирования расплава полимера в канале шнека 6. Для поддержания необходимой температуры пресс оснащен приборами контроля и регулирования температуры.

Для предотвращения налипания гранулята на поверхности шнека пресса и образования пробки в зоне загрузки, цилиндр пресса оснащен рифленой втулкой 10, а также системой охлаждения этой зоны, что позволяет в значительной степени уплотнить гранулят перед поступлением его в зону плавления шнека.

Технические характеристики прессов ф 45.

| № | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный диаметр шнека, мм | 45 |
| 2 | Отношение рабочей длины шнека к его диаметру | 1/33 |
| 3 | Количество зон обогрева на каждом прессе | 4 |
| 4 | Количество прессов, шт. | 2 |
| 5 | Мощность нагревателей, кВт на каждом прессе | 8 |
| 6 | Установленная мощность электрооборудования на каждом прессе, кВт | 23 |
| 7 | Расход воды для охлаждения, л/час, не более | 65 |

Технические характеристики пресса ф 55.

| № | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный диаметр шнека, мм | 55 |
| 2 | Отношение рабочей длины шнека к его диаметру | 1/33 |
| 3 | Количество зон обогрева на каждом прессе | 5 |
| 4 | Количество прессов, шт. | 1 |
| 5 | Мощность нагревателей, кВт на каждом прессе | 10 |
| 6 | Установленная мощность электрооборудования на каждом прессе, кВт | 40 |
| 7 | Расход воды для охлаждения, л/час, не более | 75 |

Основными узлами пресса являются:

1.Рама (основание).

2.Редуктор.

3.Подшипниковый узел.

4.Узел загрузки.

5.Система охлаждения и смазки.

6.Шнековый узел.

7.Электродвигатель.

8.Фильтр.

Рама предназначена для монтажа основных сборочных единиц пресса. Выполнена сварной из проката.

Редуктор цилиндрический двухступенчатый  доработанный предназначен для понижения числа оборотов на червяке.

Подшипниковый узел 8 предназначен для восприятия  осевого усилия, возникающего на его оси при продавливании расплава полимера через формующий инструмент. Подшипниковый узел представляет корпус под роликоподшипник упорный сферический, один конец вала которого вставляется в тихоходный вал доработанного двухступенчатого редуктора, а во второй конец – вставляется цапфа шнека червячного 6.

Узел загрузки состоит из загрузочной воронки и загрузочной камеры. Воронка состоит из бункера 4, фланца 13, который присоединен к загрузочной горловине гильзы, состоящей из рифленой гильзы 10, коллектора 12, корпуса 9 и присоединительного фланца 11 к крышке подшипникового узла 3.

Для прекращения подачи гранул в пресс нижняя часть бункера оснащена заслонкой. Для выгрузки полимера при необходимости имеется горловина с пробкой.

Система масляного охлаждения 5  предназначена для охлаждения масляных ванн корпусов упорного подшипника 8 и редуктора 2  от насоса, установленного на быстроходном валу редуктора 2 через фильтр тонкой очистки 14. Загрузочная камера и масляный бак охлаждается проточной водой. Схема смазки и охлаждения подшипникового узла, редуктора и зоны загрузки показана на рис. 4.

Шнековый узел является основной сборочной единицей пресса, где происходит окончательный расплав материала и подача его в экструзионную головку через промежуточный фильтр. По наружной поверхности корпуса шнека установлены шнуровые нагревательные элементы электрические, которые разбиты на зоны обогрева, температура которых по мере поступления увеличивается и контролируется автоматически терморегуляторами, установленными на пульте управления через соответствующие термодатчики.

Рис. 2. Пресс червячный.

Рис. 3. Прессы червячные.

Рис. 4. Схема смазки и охлаждения подшипникового узла, редуктора и зоны загрузки линии ВМ-1300.

Рис. 5. Фильтр.

1.2.1.1. Фильтр (см. Рис. 5).

Используемый в червячном прессе фильтр  свечного типа, предназначен для очищения поступающего из пресса расплава от возможных посторонних включений. Фильтр состоит из корпуса 1 и вкладыша 6, в который ввернут фильтрующий элемент 3. Для замены фильтрующего элемента из корпуса фильтра извлекается вкладыш. Новый фильтрующий элемент ввинчивается во вкладыш, а использованный поступает на очистку. Для поддержания необходимой температуры расплава материала фильтр оснащен нагревателями 2. Соединение фильтра с корпусом цилиндра червячного пресса осуществляется через переходную втулку 5 за счет фланца 4.

1.2.2. Диафрагма  (см. Рис. 6).

Диафрагма предназначена для фиксации положения раздутого пленочного рукава относительно вертикали, проходящей через центр экструзионной головки  и середину стыка тянущих валков механизма вытяжки. Диафрагма состоит из шести рамочных ограничителей рукава 1, которые могут синхронно раздвигаться (сдвигаться) с помощью ручки 2 относительно оси 3 через цепную передачу 4, обеспечивая фиксацию рукава установленного диаметра.

1.2.3. Устройство складывания рукава (см. Рис. 7).

Устройство складывания рукава служит для получения из чулка сложенного плоского рукава. Устройство состоит из двух рамок 1 с деревянными планками 2. Рамки 1 устанавливаются на станине  на двух осях 3 и двух кронштейнах 4 и могут сдвигаться (раздвигаться) при помощи маховичков 5 и 6.

1.2.4. Устройство фальцующее (см. Рис. 7).

Фальцующее устройство служит для получения в сложенном плоском рукаве внутренних складок-фальцев, что позволяет уменьшить габариты рукава по ширине и изготавливать заготовки для получения пакетов типа «майка», «мусорный мешок». Фальцующее устройство состоит из двух закладок 7, имеющих вид равнобедренного треугольника. Каждая из закладок закреплена на штангах 8 и 9, имеющих возможность осевого перемещения на роликах 10, которые смонтированы на корпусах 11, 12. Фиксация штанг 8,9, а соответственно и закладок 7 в нужном положении, а также установка закладок 7 по центру рукава осуществляется винтами 13.

1.2.5. Механизм вытяжки (см. Рис. 8).

Механизм вытяжки предназначен для вытяжки рукава из зоны его формования (раздувания из исходной рукавной заготовки) и окончательного складывания в плоский рукав.Механизм состоит из двух валков, один из которых стальной 1, а второй, прижимной 2, имеет обрезиненную поверхность. Стальной валок устанавливается стационарно и вращается от электропривода 3. Скорость вращения регулируется бесступенчато с помощью частотного преобразователя. Обрезиненный валок прижимается к стальному валку с помощью пары пневмоцилиндров 4.

Из механизма вытяжки пленка через пассивные валки поступает на механизм намотки.

Рис. 6. Диафрагма.

Рис. 7. Устройство складывания рукава и фальцующее устройство.

Рис. 8. Механизм вытяжки.

1.2.6. Головка экструзионная кольцевая.

Головка экструзионная кольцевая  состоит из следующих узлов:

1.Головка формующая.

2.Привод головки с раздатчиком.

3.Кольцо обдувочное.

Экструзионная головка предназначена для:

- поворота потока расплава материала, создаваемого шнеком пресса, под углом 90 0 к его оси с целью реализации процесса производства рукавной  пленки по технологической схеме "снизу-вверх";

- формования исходной рукавной заготовки определенных геометрических размеров (диаметра и толщины), с последующим ее непрерывным формированием в рукавную пленку за счет раздувания исходной заготовки воздухом;

- охлаждения полученного пленочного рукава за счет обдува его наружной  поверхности  потоком  воздуха,  подаваемым через обдувочное  кольцо, установленное в верхней части головки.

#### Технические характеристики головки.

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| - Количество слоев получаемой пленки | 3 |
| - Диаметр формующей щели кольцевой головки, мм |  |
| - основной | 400 |
| - сменный | 300 |
| - Кольцевой зазор, мм |  |
| - при диаметре 300 мм | 1,0 |
| - при диаметре 400 мм | 1,0; 1,2; 1,6 |
| - Количество зон обогрева головки с приводом, шт | 5 |
| - Мощность нагревателей головки с приводом, кВт | 24 |

      - Головка формующая (см. Рис. 9).

Головка состоит из следующих деталей:

- Распределителя шестидорожечного основного 1;

- Распределителя шестидорожечного вставного внутреннего2;

- Распределителя шестидорожечного вставного наружного 3;

- Корпуса распределителей 4;

- Фланца 5;

- Дорна 6;

- Дорна 7;

- Матрицы 8;

- Матрицы  9.

Распределитель основной 1 и вставные 2 и 3 вмонтированы в общий корпус распределителей 4 и скреплены между собой винтами 10 и 11 по притертым поверхностям.

Фланец 5 закреплен на корпусе распределителей 4 винтами 12.

Матрица 8 и корпус распределителей 4 соединены между собой по притертым торцевым поверхностям винтами 13.

Матрицы 8 и 9 соединены между собой винтами 14.

Дорн 6 и распределитель основной 1 соединены между собой  винтами 15.

Дорны 6 и 7 соединены между собой винтами 16.

Фланец 5  соединен с фланцем оси раздатчика   хомутом 17 через медные кольца (см. рис. 10).

Расплавленная масса через каналы оси раздатчика  (см. рис. 10) поступает в зоны шестидорожечных распределителей 1 и 2,3, дополнительно смешиваясь в своих каналах, далее поступает вверх  в зону между матрицей 8 и дорном 6, где три потока сливаются  в один. Далее поток поступает в кольцевую щель между матрицей 9 и дорном 7, претерпевая дополнительную деформацию. Кольцевой зазор на выходе определяет необходимую толщину пленки и диаметр рукава. С помощью восьми винтов 18 в матрице 9, перемещением матрицы  относительно дорна 7, выставляется одинаковый кольцевой зазор по всему периметру, что обеспечивает одинаковую толщину пленки по всей окружности рукава.

Поддержание температурного режима расплавленной массы осуществляется электронагревателями  19, 20, 21, 22 и 23.

Для подачи воздуха в полость рукава служит трубка 24 с краном, ввернутая в распределитель 1.

1.2.6.2 Привод головки с раздатчиком (см. Рис. 10).

1.2.6.2.1  Привод головки (см. Рис. 10).

Привод головки осуществляется от электродвигателя 1  через двухступенчатый червячный редуктор 2 и цепную передачу 3 на большую звездочку 8. Редуктор размещен на опоре 4. На большой звездочке 8 через специальные шпильки с изолирующими элементами 5 смонтированы три токосъемных кольца 6, предназначенные для подачи питания на нагреватели и термопары головки формующей.

1.2.6.2.2  Раздатчик (см. Рис. 10).

Раздатчик состоит из корпуса 7 с тремя ввернутыми штуцерами 9,10 и 11.  В корпусе 12 установлены четыре подшипника качения 13,заполненные температурной смазкой. В подшипниках 13 установлена ось 14, которая своим торцем опирается на текапиковые кольца 15, установленные в канавках корпуса 7. Кольца предназначены для предотвращения утечки расплавленной массы и одновременно выполняют роль упорных подшипников скольжения для оси 14, на фланце которой монтируется головка формующая. На оси 14 смонтирован на шпонке диск 16. Диск 16 соединен со звездочкой 8 шпильками с гайками. Между звездочкой 8 и втулкой 17 установлен шариковый упорный подшипник 18. На втулке 17 выполнена кольцевая проточка, в которой смонтированы два полукольца 19. Кольцо 20, охватывающее полукольца 19 закреплено на корпусе 7 посредством шпилек и гаек. Поддержание температурного режима расплавленной массы осуществляется электронагревателями 21 и 22. Вся конструкция опирается на платформу 23.

Рис. 9. Головка формующая.

Рис. 10. Привод головки с раздатчиком.

      - Кольцо обдувочное (см. Рис. 11).

Кольцо обдувочное (наружное охлаждающее устройство) предназначено для интенсивного охлаждения, обдувания холодным воздухом пленочного рукава при производстве рукавной полимерной пленки.

Устройство состоит из следующих основных частей:

- Крышки корпуса 2, представляющую собой сборно-сварной узел, имеющий элементы для установки подвижного кольца 4 через узел корректировки и гибкую диафрагму, основания корпуса 1.

- Основания корпуса 2, представляющего собой сборный узел, являющийся базовым элементом для фиксации всего механизма на экструзионной головке, установки внутреннего кольца сопла раздува  и являющегося опорой подвижного коллектора 3.

- Коллектора 3, представляющего собой сборно-сварной узел, имеющий элементы, обеспечивающие угловые перемещения коллектора относительно корпуса 1 и уплотнения подвижных соединений узла.

- Подвижного кольца 4, служащего для установки наружного сопла обдува.

- Узла корректировки подвижного кольца 5, выполненного в виде трех резьбовых маховичков, фиксируемых стопорными кольцами Последовательное вращение маховичков, а также настройка частоты привода вентилятора системы охлаждения, обеспечивает необходимый объем воздушного потока, его направление и интенсивность.

Рис. 11. Кольцо обдувочное.

1.2.7. Намотка двухпозиционная «спина к спине»  (см. Рис. 12).

Намотка предназначена для намотки пленки в рулоны на стандартные бумажные или пластмассовые шпули методом периферийной намотки.

Механизм намотки включает в себя следующие узлы:

- Станина 1.

- Приводные валки 2.

- Прижимные валки 3.

- Механизм смены шпуль 4.

- Механизм опускания рулона 5.

- Приводной валок подмотки 6.

- Валок прижимной подмотки 7.

- Пассивные валки 8.

- Валы-бананы 9

- Пневмовалы 10.

Станина состоит из двух параллельных щек 11, установленных на основании. Между щеками  на подшипниковых опорах качения установлены приводные валки 2, прижимные валки 3 и пассивные валки 8. Привод валов 2 осуществляется электроприводами 12. Частота вращения приводных валков регулируется бесступенчато с помощью частотных преобразователей. Прижим обрезиненных валков 3 к приводному валку 2  происходит под собственным весом.

Пневмовал со шпулями устанавливается на качающиеся штанги 13, установленные на осях 14. Прижим намоточных валков к приводному валу под собственным весом.

Между щеками 15 намотки на опорах качения установлен приводной валок подмотки 6. Привод вала подмотки 6 осуществляется электроприводом 16. Частота вращения вала регулируется бесступенчато с помощью частотного преобразователя. Валок прижимной обрезиненный 7 вращается на подшипниках качения, смонтированных в ползушках. Перемещение валка 7 осуществляется пневмоцилиндрами 17. Между щеками 15 на штангах смонтированы продольные и боковые ножи 19 и 20.

После окончания намотки рулон на штангах 13 отводится до упоров 21 и опускание рулона производится пневмоцилиндрами 22.

Рис. 12. Намотка двухпозиционная «спина к спине».

- Электрооборудование.

  - Состав электрооборудования.

На линии установлено 9 асинхронных электродвигателей:

| электродвигатель главного привода электродвигатель вытяжного устройства электродвигатель намоточного устройства электродвигатель подмотки электродвигатель воздухообдува электродвигатель узла вращения головки | 15х 2, 30х1 1,1 1,1х 2 0,75 2,2 0,12 |
| --- | --- |

В главном шкафу управления установлены частотные преобразователи U6, U7, U24 червячных прессов, U10 вращения головки, U11 обдува, U12 вытяжки, вводной автомат QF1 - 3 фазы 250А. На внутренней панели шкафа установлены  твердотельные реле K1-K25, пускатель  КМ1 включения силовых цепей, защитные автоматы питания частотных преобразователей и нагревателей шнека, источник питания постоянного тока 24В PS-65-24, программируемый контроллер с модулями расширения дискретных входов.

На пульте управления шкафа установлены: панель оператора (программируемый терминал) MT6080i, кнопки  «пуск», «стоп» двигателей линии, кнопки  задания скорости вращения двигателей линии, термоконтроллеры, выключатели питания термоконтроллеров, кнопка отключения блокировки приводов шнеков.

В шкафу намотки установлены частотные преобразователи приводов подмотки, намотки 1, намотки 2, программируемый контроллер с модулями расширения.

На узле вращения установлен ящик термоконтроллеров вращающейся головки. Питание на ящик подается через токосъемные кольца.

На всех этажах эстакады установлены кнопки аварийного отключения питания силовых цепей установки.

1.2 Описание работы электрооборудования

Для запуска линии нужно включить вводной автомат и силовые цепи. Для прогрева пресса включите питание термоконтроллеров.

На верхнем дисплее термоконтроллера отображается текущая температура, измеряемая термопарой.

На нижнем дисплее отображается заданная температура. В момент включения питания заданная температура устанавливается равной текущей температуре. Затем автоматически начинается прирост заданной температуры со скоростью 3 градуса в минуту. При достижении конечной заданной температуры прирост заданной температуры прекращается. Таким образом, нагрев червячного пресса и головки выполняется одновременно с одинаковой скоростью, продлевается срок службы нагревателей.

Термоконтроллеры при отклонении температуры  +/-  10 C от заданной  блокируют привод червячного пресса и вращения головки. Пуск приводов шнеков и вращения головки возможен только в случае нахождения температуры каждой из зон, в пределах нормы. При попытке запуска шнеков, когда пуск шнеков заблокирован, на дисплей терминала выводится соответствующее сообщение.

Задание скорости приводов червячных прессов 1 и 2 осуществляется кнопками  «Шнек 1 +», «Шнек 1 -», «Шнек 2 +», «Шнек 2 -» «Шнек 3 +», «Шнек 3 -» соответственно. Дополнительно  к этому скорости шнеков можно изменять совместно кнопками «Шнеки +», «Шнеки -». При этом сохраняется пропорция между скоростями шнеков 1, 2 и 3.

Скорости приводов обдува и вытяжки задаются кнопками «Вытяжка+», «Вытяжка -», «Обдув +», «Обдув -». При изменении скорости вытяжки пропорционально с ней изменяются скорости подмотки, намотки 1 и намотки 2. Соотношение скоростей вытяжки, подмотки и намотчиков задаются кнопками «Подмотка +», «Подмотка –», «Намотка 1 +», «Намотка 1 –», «Намотка 2 +», «Намотка 2 –».

На дисплее программируемого терминала при возникновении аварийной ситуации отображается соответствующее сообщение и производится запись в историю аварий. Просмотреть аварии можно на странице истории аварий, переход на которую возможен со страницы настроек.

В памяти программируемого терминала сохраняется архив режимов работы линии: скорости и потребляемые токи моторов линии, а также показания датчиков давления расплава.

1.3 Страницы программируемого терминала.

# Рис. 13

Главная страница.

1 – Индикатор заданной скорости вытяжки.

2 – Кнопка перехода на страницу «Настройки».

3 – Кнопка перехода на страницы «Текущие аварии» и «Архив аварий»

4 – Индикатор заданной скорости подмотки

5 – Индикатор заданной скорости намотчика 1

6 – Индикатор заданной скорости намотчика 2

7 – Индикатор текущей даты

8 – Индикатор текущего времени

9 – Текущее значение счетчика длины

10 – Индикатор заданной скорости шнека 1 (средний слой)

11 – Индикатор заданной скорости шнека 2 (внутренний слой)

12 – Индикатор заданной скорости шнека 3 (наружный слой)

13 – Индикатор заданной скорости обдува

14 – Индикатор заданной скорости вращения головки

15 – Поле ввода заданной длины

16 – Кнопка обнуления счетчика длины

17 – Кнопка загрузки параметров запуска экструдера. Параметры запуска можно задать на странице «Параметры запуска».

Для перехода на страницу «Шнеки» нажмите на изображение в области шнеков.

Для перехода на страницу «Намотчик» нажмите на изображение в области намотчика.

# Рис. 14

Cтраница «Шнеки».

1 – Кнопка возврата на главную страницу

2 – Индикатор заданной скорости шнека 1 (об/мин)

3 – Индикатор заданной частоты двигателя шнека 1 (Гц)

4 – Индикатор потребляемого электродвигателем шнека 1 тока

5 – Индикатор заданной скорости шнека 2 (об/мин)

6 – Индикатор заданной скорости шнека 2 (Гц)

7 – Индикатор потребляемого электродвигателем шнека 2 тока

8 – Индикатор заданной скорости шнека 3 (об/мин)

9 – Индикатор заданной частоты двигателя шнека 3 (Гц)

10 – Индикатор потребляемого электродвигателем шнека 3 тока

11 – Индикаторы соответствия текущей и заданной температуры по зонам. При совпадении текущей и заданной температур индикатор становится зеленым.

12 – Индикатор заданной скорости обдува

15 – Индикатор заданной скорости вращения головки

# Рис. 15

Страница «Намотчик»

1 – Кнопка возврата на главную страницу.

2 – Индикатор заданного отношения скорости подмотки к вытяжке

3 – Индикатор текущей скорости подмотки

4 – Индикатор заданного отношения скорости намотчика 1 к вытяжке

5 – Индикатор текущей скорости намотчика 1 к вытяжке

6 – Индикатор заданного отношения скорости намотчика 2 к вытяжке

7 – Индикатор текущей скорости намотчика 2

8 – Индикатор заданной скорости вытяжки

# Рис. 16

Страница «Настройки»

1 – Кнопка возврата на главную страницу

2 – Кнопка открытия окна «Установка даты и времени»

3, 4, 5 – Кнопки включения/выключения шнеков 1, 2 и 3

6 – Кнопка включения/выключения подмотки

7 – Кнопка включения/выключения намотчика 1

8 – Кнопка включения/выключения намотчика 2

10 – Кнопка открытия окна «Ввод пароля»

11 – Кнопка перехода на страницу «Архив режимов работы»

12 – Кнопка открытия окна «Настройка счетчика длины». В этом окне вводится длина окружности вала вытяжки для точной подстройки счетчика длины.

13 – Кнопка открытия окна «Параметры запуска»

15 – Кнопка открытия окна «Настройки приводов». Становится доступной после ввода пароля Пользователя 2.

# Рис. 17

Окно «Настройки приводов».

1 – Кнопка возврата на главную страницу

2 – Поля ввода передаточных отношений редукторов.

3 – Поля ввода количества полюсов электродвигателей.

4 – Поля ввода длины окружности приводных валов.

# Рис. 18

Окно «Установки даты/времени».

Поля ввода даты/времени открываются для доступа после ввода пароля, установленного для Пользователя 2.

При нажатии на поле открывается цифровая клавиатура для ввода значения.

# Рис. 19

Страница «Текущие аварии».

На этой странице отображаются активные на данный момент аварии. После устранения причины для сброса сообщения нажмите кнопку «Сброс аварии».

# Рис. 20

Страница «Архив аварий».

Возникновение и сброс аварий архивируется в панели оператора. Каждому дню соответствует 1 файл архива. Красным цветом выделяются записи о возникновении аварии. Зеленым цветом выделяются записи о пропадании (сбросе ) аварии.

1 – Кнопка возврата на главную страницу.

2 – Кнопка быстрого перебора файлов к прошлым датам.

3 – Кнопка перебора файлов к прошлым датам.

4 – Кнопка перебора файлов к будущим датам.

5 – Кнопка быстрого перебора файлов к будущим датам.

6 – Кнопка стирания архива аварий. Становится доступной после ввода пароля, установленного для Пользователя 2.

7 – Индикатор количества файлов архива в памяти.

# Рис. 21

Страница «Архив режимов работы».

При запущенных шнеках режимы работы архивируются в панели оператора. Каждому дню соответствует 1 файл архива.

1 – Кнопка возврата на главную страницу.

2 – Кнопка быстрого перебора файлов к прошлым датам.

3 – Кнопка перебора файлов к прошлым датам.

4 – Кнопка перебора файлов к будущим датам.

5 – Кнопка быстрого перебора файлов к будущим датам.

6 – Кнопка стирания архива. Становится доступной после ввода пароля, установленного для Пользователя 2.

7 – Индикатор количества файлов архива в памяти.

# Рис. 22

Окно «Ввод пароля».

- Поле выбора пользователя.

- Поле ввода пароля.

- Кнопка закрытия доступа.

# Для ввода пароля сначала выберите пользователя, затем введите соответствующий пароль.

Подробно работа частотных преобразователей, термоконтроллеров, контроллера, программируемого терминала описана в соответствующих руководствах, которые (в формате pdf) можно найти на прилагаемом CD.

3. Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу.

  - К работе на линии допускается аттестованный персонал, прошедший специальную подготовку по техническому обслуживанию линии, изучивший  настоящую инструкцию, а также соответствующие инструкции и руководящие технические материалы по производству полимерных пленок. Лица моложе 18 лет к обслуживанию линии не допускаются.

  - Персонал, обслуживающий линию, должен знать:

- соответствующие должностные инструкции;

- устройство, принцип работы, технические характеристики линии;

- назначение отдельных технологических операций и их роль в технологическом процессе;

- особенности эксплуатации оборудования и технологической оснастки;

- методы и средства контроля параметров технологического процесса получения пленки и ее качества;

- причины возникновения технологического брака и способы их устранения;

- правила техники безопасности и промышленной санитарии;

- основные средства предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте.

3.3.	Персонал, обслуживающий линию должен уметь:

- управлять работой всех основных узлов пленочной линии;

- осуществлять наладку и регулирование работы всех основных узлов пленочной линии, а также проверку и наладку их  в зависимости от функционального назначения;

- устанавливать и менять формующие элементы экструзионной головки, а также необходимые элементы фильтра;

- производить очистку шнека пресса, фильтрующих элементов и экструзионной головки;

- производить контроль качества получаемой пленки;

- предупреждать возникновение аварийных ситуаций при эксплуатации линии.

4. Обеспечение мер безопасности труда.
4.1. Общие положения.

Безопасность эксплуатации  линии «ВМ-2100» обеспечивается ее потребителем;

при организации технологического   процесса   производства
пленки на базе линии «ВМ-2100» должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ 12.0.001 - 74. "ССБТ. Основные положения";

- ГОСТ 12.1.005 - 76. "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические нормы";

- ГОСТ 12.1.009 - 76. "ССБТ. Электробезопасность";

- ГОСТ 12.1.004 - 76. "ССБТ. Пожарная опасность";

- ГОСТ 12.3.002 - 75. "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.030 - 83. "ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности";

- Уровни опасных и вредных производственных факторов не должны превышать стандартных значений (ГОСТ 12.1. 003 - 76, ГОСТ 12.1.006 - 76, ГОСТ 12.1.012 - 78, ГОСТ 12.1.018 -79).

4.2. Специфика техники безопасности эксплуатации  линии.

К специфическим работам, выполняемым при эксплуатации пленочной линии относятся:

- заправка рукава в тянущее и намоточное устройства;

- чистка шнека, фильтра и экструзионной головки;

- проверка исправности устройств ограждения, систем обогрева и охлаждения.

Наибольшую опасность при эксплуатации линии представляют:

- механические травмы, вызываемые контактом с подвижными
частями оборудования;

- термические ожоги, вызываемые контактом с нагретыми поверхностями оборудования;

- поражение электрическим током;

- отравление вредными веществами, выделяемыми при переработке
полимерных материалов.

Для безопасной работы на линии в ее конструкции предусмотрены:

- защитные кожухи, закрывающие и муфтовые соединения приводов;

- защитные кожухи, закрывающие цепные передачи;

- защитные кожухи, закрывающие нагреватели цилиндров пресса;

- для остановки работы линии в аварийной ситуации предусмотрена кнопка "стоп" красного цвета на пульте управления, отключающая электрооборудование;

- каркас шкафа, пульт управления, корпуса составных частей линии, электродвигатели и т.д. заземлены, для чего предусмотрены винты заземления.

С учетом специфики реализуемого на линии технологического процесса и проводимых работ необходимо выполнение следующих дополнительных мер по технике безопасности:

- регулирование, наладку и чистку нагретых элементов оборудования (экструзионной головки, фильтра и т.п.) необходимо производить в специальных термозащитных перчатках;

- для  чистки  элементов  оборудования  использовать  инструмент из цветного металла;

- чистку элементов экструзионной головки, фильтра, шнека и цилиндра проводить только при наличии приточно-вытяжной вентиляции;

- заправку рукава в различные устройства линии при ее запуске производить только с использованием специальных приспособлений;

- не производить запуск червячного пресса в "холодном" или недостаточно прогретом состояниях его материального цилиндра, фильтра и экструзионной головки;

- запуск червячного пресса проводить при минимальной скорости вращения червяка (шнека) и включенном масляном насосе;

- участок, на котором установлена линия, должен быть оборудован общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией;

- запрещается загромождение зоны работы линии посторонними предметами, а также нахождение посторонних лиц в зоне обслуживания линии;

- запрещается работа на линии при снятых защитных кожухах;

- все операторы, обслуживающие линию, должны не реже одного раза в год проходить аттестацию по техники безопасности ее эксплуатации.

4.3. Правила электробезопасности.

Питание линии осуществляется от стандартной промышленной сети с параметрами: Зх380В с нулевым проводом; 50Гц, 108 кВт.

При работе с линией для производства рукавной пленки «ВМ-2100» следует руководствоваться следующими нормативными документами общего назначения:

- соответствующие государственные стандарты (ГОСТы);

- «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

а также настоящим техническим описанием линии.

Электробезопасность должна обеспечиваться выполнением требований к конструкции и устройству электрооборудования линии, установленных в стандартах ССБТ, а также техническими способами и средствами защиты.

Основными видами опасности при работе на линии являются:

- электрический ток;

- вращающиеся элементы;

- нагревательные элементы;

- работа на высоте.

Для обеспечения безопасности работы с оборудованием необходимо выполнять следующие требования:

- перед включением питания линии проверить исправность           заземления;

- убедиться в целостности изоляции токоведущих частей, а также в наличии соответствующих заградительных устройств (кожухов);

- в электроопасных местах линии должны присутствовать предупреждающие надписи,

- перед проведением ремонтных и наладочных работ необходимо обесточить линию,

- при проведении наладочных работ необходимо использовать инструмент с изолирующими рукоятками;

- профилактическое обслуживание линии должно производиться персоналом с группой электробезопасности не ниже III, с полным отключением электрооборудования линии.

- периодичность измерения сопротивления изоляции токоведущих частей линии должна составлять 183 дня (раз в 6 месяцев), или при повреждении изоляции;

5. Монтаж линии.

Помещение, в котором работает линия, должно удовлетворять следующим требованиям:

- температура окружающей среды +100С …+350 С, без сквозняков;

- относительная влажность воздуха в пределах: 60...75%;

- категория помещения- пониженной электроопасности;

- наличие сжатого воздуха в пределах 4..6 кг/см2;

- наличие холодной воды не более 150С;

- высота помещения должна быть не ниже 8 м.

  - По желанию заказчика эстакада может монтироваться путем крепления к полу здания (предпочтительно) на фундаментные болты, либо устанавливаться свободно на регулируемых опорах.

  - При монтаже эстакады линии с креплением к полу здания произвести разметку размещения фундаментных колодцев в соответствии со схемой представленной на Рис. 23

  - Произвести монтаж нижней части (1 этаж) эстакады, выставив верхнюю часть по горизонтали в пределах + 0,5 на 1 м. Затем поэлементно монтировать остальную часть эстакады и механизм вытяжки.

  - Произвести монтаж механизма намотки, отступив от стоек нижнего этажа эстакады примерно на 1,5…2,0 м, так чтобы отклонение наклона осей валков наматывающих и тянущих находилось в пределах: по горизонтали + 0,8 на 1 м; по вертикали + 2,00 на 1 м.

  - При монтаже отдельных узлов линии на месте монтажа использовать поэлементную методику сборки при шеф-монтаже Изготовителя по согласию с Заказчиком, потому схемы их строповки не приводятся в данной инструкции.

  - Электрошкаф с панелью управления установить поблизости с наматывающим устройством и эстакадой так, чтобы было удобно наблюдать за технологическим процессом производства пленки. Подвод питания – медный кабель 4х35 мм2.

  - Произвести заземление  электрошкафа управления, рамы червячных прессов, намотки, вентиляторов обдува эстакады с существующим контуром заземления предприятия.

  - Установить экструзионную головку так, чтобы отвес опущенный от середины образующей тянущего валка механизма вытяжки совпадал с осью головки. Допускается отклонение в пределах + 1,5 мм.

  - Подключить трубопроводы и шланги подачи и слива воды, а также подачи сжатого воздуха.

  - Монтаж электрокабелей произвести в соответствии со схемой электрических подсоединений.

  - После окончания монтажа оформляется акт готовности к пуско-наладочным работам.

Рис. 23 Схема размещения фундаментных колодцев.

6. Подготовка линии к работе и порядок работы.

6.1. Перед первым пуском линии, а также после каждой длительной остановки линии, необходимо произвести тщательную очистку проточной части пресса, фильтра и головки.

Проверить наличие заземления, эстакады, электрошкафа управления, рам червячных прессов, намотки, вентилятора обдува. Техническая эксплуатация линии начинается с обкатки линии под нагрузкой на протяжении не менее 12 часов.

6.2. Обкатка линии под нагрузкой производится в следующей последовательности:

6.2.1. Проверить правильность направления вращения всех двигателей согласно указателям направления вращения.

6.2.2. Открыть вентиль подачи воды в змеевик для охлаждения масла.

6.2.3. Загрузить гранулят для внешнего слоя в бункер 19 (см. рис. 3), загрузить гранулят для среднего слоя в бункер 18, загрузить гранулят для внутреннего слоя в бункер 4 (см. рис. 3),

6.2.4. Включить систему  контроля и регулирования температуры и довести
температуру всех обогреваемых зон линии до уровня, определенного технологическими условиями на перерабатываемый материал.

При достижении заданных значений температуры по зонам и выдержки их в течение не менее получаса проверяется крепление подверженных   нагреву   соединений,   (болтовые   соединения   головки, фильтра, фланцевые соединения головки с прессом и т.п.).

Примечание: для предотвращения запуска привода пресса с любой непрогретой или перегретой зоной в электросхему введена блокировка привода пресса. Параметры диапазона «Температура в норме» устанавливается на каждом из двадцати четырех терморегуляторов индивидуально.

6.2.5. Включить вентилятор наружного охлаждения рукава.

6.2.6. Включить электродвигатели приводов прессов и довести частоту вращения шнеков до 20…50 об/мин, дождаться появления расплава из щели головки.

6.2.7.  После   появления   расплава из щели головки необходимо собрать его в трубчатую заготовку,   плавно   повысить  частоту вращения шнеков до требуемой.

6.2.8.  Произвести заправку получаемой заготовки в
тянущее устройство; заправку производить на скорости 4..5 м/мин, в процессе заправки произвести предварительный раздув заготовки;

6.2.9. После окончания заправки рукава плавно вывести частоту     вращения червяков на номинальную производительность и установить необходимую скорость вытяжки пленки;

6.2.10.  Раздуть рукав до необходимого диаметра;

6.2.11. Направить пленку на намоточное устройство для намотки в рулоны. Схема заправки пленки в намотке показана на рис.28 ;

6.2.12. Измерить толщину и ширину пленки и подкорректировать их значения изменением частоты вращения  тянущих и приемных валов;

6.2.13. Уменьшение  возможной  разнотолщинности пленки по ее ширине обеспечивается регулированием кольцевого формующего зазора экструзионной головки с помощью установочных винтов.

6.2.14. Величина давления сжатого воздуха при накачке пневмовала должна быть не более 2 кг/см2

Рис.  24 Схема заправки.

7. Техническое обслуживание линии.

  - Ежедневное техническое обслуживание линии при пуске, работе и остановке производится аттестованным персоналом.

  - Техническое обслуживание электрооборудования линии должно производиться квалифицированным цеховым персоналом, ознакомленным с устройством и принципом работы линии и ее отдельных узлов.

  - В процессе технической эксплуатации линии производятся следующие основные операции:

- очистка линии от загрязнения;

- смазка движущихся частей;

- наблюдение за работоспособностью контрольно-измерительных приборов;

- наблюдение за состоянием болтовых, винтовых и шпоночных соединений, прокладок, сальниковых и других уплотнений;

- проверка наличия и исправности защитных ограждений и кожухов;

- осмотр линии, арматуры и трубопроводов в процессе работы;

- наблюдение за температурным и скоростным режимами работы линии;

  - Извлечение шнека из корпуса редуктора производится вручную

ВНИМАНИЕ! Разборку экструзионной головки и извлечение шнека производить при разогретом оборудовании. Чистку формующих элементов головки и шнека производить латунными скребками.

  - В линии в качестве опор валков, валов, осей используются подшипники качения, условные обозначения которых и общее количество приведены в таблице.

Перечень подшипников

| № п/п | Место установки подшипника | Номер и ГОСТ | Колич. | Размеры подшипника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ползушки валка прижимного механизма подмотки. Стаканы механизма прижима роля намотки. Валок подмотки гладкий. Валок обрезиненный прижимной подмотки. Валки пассивные намотки. | 1206 ГОСТ 5720 | 20 | d=30 D=62 B=16 |
|  | Валы ведущие намотки. Валок гладкий ведущий механизма подмотки. | 1209 ГОСТ 5720 | 6 | d=45 D=85 B=19 |
|  | Валок прижимной намотки. | 80104 ГОСТ 7242 | 4 | d=20 D=42 B=12 |
|  | Банановалы намотки. | 80106 ГОСТ 7242 | 4 | d=30 D=55 B=13 |
|  | Пневмовалы намотки | 80107 ГОСТ 7242 | 8 | d=35 D=62 B=14 |
|  | Опора колесная поворотная основания головы. Оси и эксцентрики валка прижимного намотки. | 80203 ГОСТ 7242 | 10 | d=17 D=40 B=12 |
|  | Опора колесная поворотная основания головы. Блок валков пассивных на эстакаде. | 80205 ГОСТ 7242 | 5 | d=25 D=52 B=15 |
|  | Валки пассивные механизма подмотки. Блок валков пассивных на эстакаде. | 80206 ГОСТ 7242 | 6 | d=30 D=62 B=16 |
|  | Ножи боковые намотки | 26 ГОСТ 8338 | 8 | d=6 D=19 В=6 |
|  | Оси и эксцентрики валка прижимного механизма подмотки. | 203 ГОСТ 8338 | 8 | d=17 D=40 В=12 |
|  | Корпус привода вращения головы. | 1000830 ГОСТ 8338 | 4 | d=150 D=190 В=20 |
|  | Опорные стойки секций диафрагмы. | 8104 ГОСТ 6874 | 6 | d=20 D=35 В=10 |
|  | Звездочка привода вращения головы | 8152 ГОСТ 6874 | 1 | d=260 D=320 В=45 |

Для герметизации подшипникового узла используется:

  - Манжета I.2.70х95 х12    ГОСТ 8752- 2 шт.

  - Манжета I.2.105х130х12 ГОСТ 8752- 2 шт.

  - Манжета I.2.90х120 х12    ГОСТ 8752- 1 шт.

  - Манжета I.2.120х150 х12    ГОСТ 8752- 1 шт.

Для предотвращения утечки воздуха из камеры пневмовала, воды из коллектора загрузочной камеры используется резиновые кольца круглого сечения:

  - Кольцо 013-016-19-2-2    ГОСТ 9833- 1 шт.

  - Кольцо 004-007-19-2-2    ГОСТ 9833- 1 шт.

  - Кольцо 084-090-36-2-2    ГОСТ 9833- 2 шт.

  - Кольцо 090-096-30-2-2    ГОСТ 9833- 2  шт.

  - Кольцо 115-120-36-2-2    ГОСТ 9833- 1  шт.

  - Кольцо 120-125-30-2-2    ГОСТ 9833- 1  шт.

Для очистки расплавленной массы полиэтилена от посторонних фракций в   фильтре используются:

  - сетка тканая нерж. ГОСТ 3187-76, Яч.:56, D:0.4/0.28, 135 мм х 175 мм (рекомендуем производить замену не реже 1 раза в 2 недели!),

Для  предотвращения  утечки расплавленной массы между соединениями деталей в экструзионной головке, фильтре и шнеке используются отожженные медные прокладки из листа марки М1Т по ГОСТ 495:

  - ф 65х ф 57 толщиной S=1.5 мм-2 шт.

  - ф 68 х ф 62 толщиной S=1.5 мм-2 шт.

  - ф 70 х ф 60,5 толщиной S=1.5 мм-4 шт.,

  - ф 85 х ф 76,5 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

  - ф 92 х ф 84,5 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

  - ф 50 х ф 37 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

  - ф 102 х ф 89 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

  - ф 150 х ф 141 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

Для  предотвращения  утечки расплавленной массы между соединениями деталей корпуса (раздатчика) и осью распределителя используется кольца из материала Tecapeek:

  - ф 53 х ф 37 толщиной S=6 мм-1 шт.

  - ф 103 х ф 87 толщиной S=6 мм-1 шт.

  - ф 151 х ф 137 толщиной S=6 мм-1 шт.,

7.6. КАРТА СМАЗКИ ВМ-1300.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ УЗЛА, ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ И СМАЗКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пресс червячный: Редуктор Ц2У Корпус упорного подшипника Подшипник электродвигателя | Масло индустриальное И40 (15 л в каждом червячном прессе) Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 | Залив Ручная закладка | 1 раз в 6 месяцев 1 раз в год |
| 2 | Корпус фильтра: Резьбовые соединения | Высокотемпературная смазка ВНИИНП-233 | Ручная закладка | При каждой разборке |
| 3 | Кольцо обдувочное: Резьбовые соединения | Высокотемпературная смазка ВНИИНП-233 | Ручная закладка | При каждой разборке |
| 4 | Головка формующая: Резьбовые соединения | Высокотемпературная смазка ВНИИНП-233 | Ручная закладка | При каждой разборке |
| 5 | Валки пассивные: Подшипники качения | Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 | Ручная закладка | 1 раз в 6 месяцев |
| 6 | Механизм вытяжки: Подшипники качения валов | Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 | Ручная закладка | 1 раз в 6 месяцев |
| 7 | Механизм намотки: Подшипники качения валов Подшипник скольжения рычагов | Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 | Ручная закладка | 1 раз в 6 месяцев |
| 8 | Пневмовалы: Подшипники качения | Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 | Ручная закладка | 1 раз в год |
| 9 | Цепные передачи: Привода головки | Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 | Ручная закладка | 1 раз в 6 месяцев |
| 11 | Привод головки: Подшипник упорный качения | Высокотемпературная смазка ВНИИНП-233 | Ручная закладка | При каждой разборке |

7.7. Значения затяжки винтов.

|  | МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Нм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M6 | 9 | 10 | 5 |
| M8 | 22 | 13 | 6 |
| M10 | 42 | 17 | 8 |
| M12 | 70 | 19 | 10 |
| M14 | 110 | 22 | 12 |
| M16 | 150 | 24 | 14 |
| M18 | 180 | 27 | 14 |
| M20 | 300 | 30 | 17 |
| M22 | 400 | 32 | 17 |
| M24 | 500 | 36 | 19 |
| M27 | 750 | 41 | 19 |
| M30 | 1000 | 46 | 22 |
| M33 | 1200 | 50 | 24 |
| M36 | 1400 | 55 | 27 |
|  | ВНИМАНИЕ Значения моментов затяжки для винтов матрицы должны быть менее 30% Кроме того, если матрица испытывает нагрузку от давления полимера, то указанные значения моментов затяжки необходимо уменьшить еще приблизительно на 10% |  |

7.8 Возможные неисправности и методы устранения.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| В зоне нагрева не происходит нагревание | Светодиод нагревания не горит Светодиод горит Неисправность твердотельного реле 2. Неисправность нагревателя | Проверить заданную температуру Заменить твердотельное реле - Заменить нагреватель |
| В зоне нагрева слишком высокая температура | Неисправность твердотельного реле | Проверить заданную температуру Заменить твердотельное реле |
| Двигатель вращения головки не вращается | Сработала защита от перегрузок Слишком низкая температура в зоне основания головки | Выполнить сброс защиты Увеличить температуру |
| Царапины и линии на плёнке | В головке присутствует окислившийся расплав | Выполнить демонтаж и чистку головки |
| Повышенное давление | Отверстия распределителя полностью или частично засорились Фильтр изношен | Выполнить демонтаж и чистку головки Заменить фильт и выполнить чистку головки |
| Происходит выход материала из монтажных отверстий | Запуск машины выполнялся при меньшей температуре, чем необходимо при работе с обрабатываемым полимером При сборке головки после чистки винты фиксации затянуты с меньшим моментом затяжки, чем требуется | Выполнить демонтаж и чистку головки, проверить состояние всех герметично примыкающих поверхностей (при необходимости выполнить их механическую обработку) и проверить затяжку винтов. Выполнить демонтаж и чистку головки, затянуть болты с учётом требований к моменту затяжки. |
| Растяжение и деформация винтов на соединительных пластинах | Запуск машины выполнялся при меньшей температуре, чем необходимо при работе с обрабатываемым полимером | Выполнить демонтаж и чистку головки, заменить деформи-рованные винты и болты |
| Разрушение крепёжных винтов | Запуск машины выполнялся при меньшей температуре, чем необходимо при работе с обрабатываемым полимером | Выполнить демонтаж и чистку головки, заменить повреждён-ные винты и болты |
| Искривленный пузырь | Неисправность нагревателей | Заменить нагреватели |

7.9. Перечень кодов ошибок частотных преобразователей.

| Наименование | Описание | Отображение на цифровом пульте управления |
| --- | --- | --- |
| Перегрузка по току | При заклинивании вала двигателя, резком разгоне или торможении, через преобразователь частоты протекает большой ток. Если ток превышает определенное значение, выход отключается. | Постоянная скорость | E01 |
|  |  | Торможение | E02 |
|  |  | Разгон | E03 |
|  |  | В других случаях | E04 |
| Защита от перегрузки | При определении электронным термореле перегрузки двигателя, выход преобразователя частоты отключается. • После отключения обычный режим работы преобразователя частоты восстанавливается через 10 секунд после сброса ошибки | E05 |
| Защита от перенапряжения | Если регенеративная энергия двигателя приводит к превышению уровня напряжения в звене постоянного тока преобразователя частоты, включается защитная функция и выход преобразователя частоты отключается. | E07 |
| Ошибка EEPROM | Выход отключается в случае возникновения ошибки встроенной EEPROM из-за помех или чрезмерного повышения температуры. • В случае возникновения ошибки проверьте установленные данные. • Если во время инициализации параметров отключается питание, то при следующем включении может возникнуть ошибка EEPROM . Отключите питание после завершения инициализации. | E08 |
| Пониженное напряжение | Выход преобразователя частоты отключается, если входное напряжение становится ниже определенного уровня, что приводит к неправильному функционированию цепи управления при пропадании напряжения питания. | E09 |
| Ошибка ЦПУ | Выход отключается в случае сбоя в работе встроенного ЦПУ. • В случае установки 05 (сигнал аварии) на многофункциональную выходную клемму (релейный выход), данные об ошибке ЦПУ не записываются журнал аварийных отключений. • То же самое может произойти в случае назначения функции AL (05) на релейный выход. | E11 |
| Внешнее отключение | В случае сбоя в работе внешних устройств, выход преобразователя частоты отключается (если выбрана функция внешнего отключения). | E12 |
| Ошибка USP | Ошибка возникает, если при подаче питания на преобразователь частоты команда ПУСК активизирована (если выбрана функция блокировки повторного пуска). • В случае возникновения пониженного напряжения, если включена клемма USP, сброс ошибки приводит к возникновению ошибки USP. Произведите повторный сброс ошибки. | E13 |
| Короткое замыкание на землю | Если при подаче питания на преобразователь частоты между выходом преобразователя частоты и двигателем возникает короткое замыкание, выход отключается. • Ошибка E14 не может быть снята подачей команды сброс. Отключите питание и проверьте проводку. | E14 |
| Перенапряжение на входе | Возникает в случае, если входное напряжение остается высоким в течение 100 секунд в режиме стоп. | E15 |
| Перегрев преобразователя частоты | Выход отключается в случае, если внутренняя температура преобразователя частоты превышает допустимый порог из-за сбоя в работе охлаждающего вентилятора или по другим причинам. | E21 |
| Сбой в схеме управления | Преобразователь отключает выход при обнаружении перегрузки по току в цепи управления. | E30 |
| Ошибка термистора | При увеличении сопротивления внешнего термистора, преобразователь частоты отключает выход. | E35 |
| Безопасное отключение | Если выбрана функция безопасного отключения (переключатель на плате управления SW8 = ВКЛ), данная ошибка возникает при подаче сигнала безопасного отключения с многофункциональной входной клеммы 3. | E37 |
| Ошибка систем связи | Возникает в случае превышения таймером активности сети заданного времени ожидания. | E60 |

7.10. Перечень кодов ошибок термоконтроллеров.

| Наименование | Описание | Отображение на дисплее |
| --- | --- | --- |
| Ошибка входа | Датчик не подключен или неисправен. | S.ERR |
| Ошибка ЦАП | Выключите и повторно включите питание. Если вид дисплея не меняется, термоконтроллер требует ремонта. Если дисплей восстанавливается, вероятной причиной ошибки являются электрические помехи. | E333 |
| Ошибка памяти | Выключите и повторно включите питание. Если вид дисплея не меняется, термоконтроллер требует ремонта. Если дисплей восстанавливается, вероятной причиной ошибки являются электрические помехи. | E111 |

  - Комплект ЗИП.

Нагреватели кольцевые:

- НКК 580.30.2000.220 – 1шт.

- НКК 530.37,5.2000.220 – 1 шт.

- НК 530.46.1500.220 – 1 шт.

- НК 200.120.2000.220 – 1 шт.

- НК 80.60. 250.220 – 1 шт.

- Нагреватели шнуровые – 2 шт

Манжеты:

  - Манжета I.2.70х95 х12    ГОСТ 8752- 1 шт.

  - Манжета I.2.105х130х12 ГОСТ 8752- 1 шт.

  - Манжета I.2.90х120 х12    ГОСТ 8752- 1 шт.

  - Манжета I.2.120х150 х12    ГОСТ 8752- 1 шт.

Резиновые кольца:

  - Кольцо 013-016-19-2-2    ГОСТ 9833- 1 шт.

  - Кольцо 084-090-36-2-2    ГОСТ 9833- 1 шт.

  - Кольцо 090-096-30-2-2    ГОСТ 9833- 1 шт.

  - Кольцо 115-120-36-2-2    ГОСТ 9833- 1  шт.

  - Кольцо 120-125-30-2-2    ГОСТ 9833- 1  шт.

Сетка тканая нерж. ГОСТ 3187-76, Яч.:56, D:0.4/0.28, 1000 х 500 мм

Прокладки медные:

  - ф 65х ф 57 толщиной S=1.5 мм-1 шт.

  - ф 68 х ф 62 толщиной S=1.5 мм-1 шт.

  - ф 70 х ф 60,5 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

  - ф 85 х ф 76,5 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

  - ф 92 х ф 84,5 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

  - ф 50 х ф 37 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

  - ф 102 х ф 89 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

  - ф 150 х ф 141 толщиной S=1.5 мм-1 шт.,

Кольца из материала Tecapeek:

  - ф 53 х ф 37 толщиной S=6 мм-1 шт.

  - ф 103 х ф 87 толщиной S=6 мм-1 шт.

  - ф 151 х ф 137 толщиной S=6 мм-1 шт.

Термопара – 2шт.

Подшипник 8152 – 1шт.

Комплект винтов для регулировки щелевого зазора – 1 шт.

Муфта – 1шт.

# Text boxes

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

4

2

3

4

1

11

10

4

3

2

6

7

8

5

12

13

15

1

3

2

5

4

6

7

1

8

10

3

1

8

9

4

5

6

7

15

2

11

12

13

14

2

3

4

5

6

8

10

11

12

17

7

1

9

16

15

3

2

3

2

1